|  |  |
| --- | --- |
| **0788**  | *Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & CO. KG Bahnhofstraße 21- 23* *75417 Mühlacker* |
| gültig seit: 01.03.2020 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Sortenverzeichnis Nr. S\_W\_TL Pflaster\_2020\_001** |
| **"Bettungs- und Fugenmaterial" nach TL Pflaster StB 06/15** |
| **Wesentliches Merkmal** | **Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)** |
| ***122 662*** | ***125 342*** |
| Kornform | *FI15* |
| Korngröße  | *0/5* | *0/8* |
| Kornzusammensetzung  | *OC90* |
| Rohdichte (angegebener Wert)  | *2,64 Mg/m3* |
| Gehalt an Feinanteilen: (TL Pflaster) |   |
|        nach Tab. 1 | *UF 5* |
|        nach Tab. 8  | *UF 9* |
|        nach Tab. 9  | *LF 2* |
| Widerstand gegen Zertrümmerung  | *LA 20* |
| Dauerhaftigkeit |   |
|        Frost‐Widerstand | *F1* |
| Kantigkeit | *ECS 35* |
| Anteil gebrochener Körner | *C95/1* | *C90/1* |

|  |
| --- |
| **Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen** |
|
| Sorte  | Korn- gruppe | werktypische Kornzusammensetzung  |
| Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% |
| 0,063 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 |
| ***122 662*** |  0/5 | < 5 | 30-60 |   | 90-99 | 100 | 100 |
| ***125 342*** | 0/8 | < 5 | 30-75 | 50-90 |   | 90-99 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gesteinsinformationen** |  |
| Petrographischer Typ | Alpine Moräne |
| Gesteinskörnung | natürlich, gebrochene GK |
| Herkunft | Wintersdorf, Rastatt |

|  |
| --- |
| **Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:** |
| *Jochen Sämann, Geschäftsführer* |
| (Name und Funktion) |
| *01.03.2020* |  |
| (Ort und Datum) | (Unterschrift) |