|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0788** | *Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & CO. KG Bahnhofstraße 21- 23*  *75417 Mühlacker* | | | | |
| gültig seit: 01.03.2020 | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sortenverzeichnis Nr. S\_W\_TL Pflaster\_2020\_001** | | |
| **"Bettungs- und Fugenmaterial" nach TL Pflaster StB 06/15** | | |
| **Wesentliches Merkmal** | **Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)** | |
| ***122 662*** | ***125 342*** |
| Kornform | *FI15* | |
| Korngröße | *0/5* | *0/8* |
| Kornzusammensetzung | *OC90* | |
| Rohdichte (angegebener Wert) | *2,64 Mg/m3* | |
| Gehalt an Feinanteilen: (TL Pflaster) |  | |
|        nach Tab. 1 | *UF 5* | |
|        nach Tab. 8 | *UF 9* | |
|        nach Tab. 9 | *LF 2* | |
| Widerstand gegen Zertrümmerung | *LA 20* | |
| Dauerhaftigkeit |  | |
|        Frost‐Widerstand | *F1* | |
| Kantigkeit | *ECS 35* | |
| Anteil gebrochener Körner | *C95/1* | *C90/1* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen** | | | | | | | |
|
| Sorte | Korn- gruppe | werktypische Kornzusammensetzung | | | | | |
| Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% | | | | | |
| 0,063 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 |
| ***122 662*** | 0/5 | < 5 | 30-60 |  | 90-99 | 100 | 100 |
| ***125 342*** | 0/8 | < 5 | 30-75 | 50-90 |  | 90-99 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gesteinsinformationen** |  |
| Petrographischer Typ | Alpine Moräne |
| Gesteinskörnung | natürlich, gebrochene GK |
| Herkunft | Wintersdorf, Rastatt |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:** | |
| *Jochen Sämann, Geschäftsführer* | |
| (Name und Funktion) | |
| *01.03.2020* |  |
| (Ort und Datum) | (Unterschrift) |